Table S1. Concentration of Mineral Elements in Potash Feldspar Powder Analyzed by Rigaku SmartLab X-Ray Diffractometer

| Method | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | OA-GRA05x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | LOI |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| M-95 | 16.95 | 66.62 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 15.01 | 0.56 | 0.03 | 0.25 |